ПАСПОРТ   №___42____

« 19 »__июня_____ 2010 г.

Наименование и адрес потребителя ______________________________________________

_____________________________________________

Наименование продукции : Песок из отсевов дробления фракции 0-5

Номер партии _________________________________________________________________

Номера вагонов________________________________________________________________

________________________________________________________________

Количество _________________________ вагонов ___________________________тонн

Железнодорожная накладная_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| № п.п. | Наименование показателей | Требования ГОСТ 8736-93 | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зерновой состав(полные остатки) на контрольных ситах, % |  |  |
|  | Содержание зерен свыше 10 мм | До 5 | 0 |
|  | Содержание зерен свыше 5 мм | До 15 | 15,0 |
|  | Полный остаток на сите 0,63 мм | От 45 до 65 | 63,5 |
|  | Содержание частиц размером менее 0,16 мм | До 15 | 14,8 |
| 2. | Модуль крупности | От 2,5 до 3,0 | 2,98 |
| 3. | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | До 10 | 9,0 |
| 4. | Содержание глины в комках, % | До 2 | 0 |
| 5. | Насыпная плотность, т/м3 | Не нормир. | 1,45 |
| 6. | Содержание вредных компонентов и примесей, SO3 % (моль/л) | До 1,5 (50) | В норме |
| 7. | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов песка, Бк/кг | До 370(1кл) | 295 |

Песок соответствует (не соответствует) требованиям ГОСТ  8736-93

Начальник  лаборатории                                Юнгин В.В.