**Паспорт № 9029635 Битумнефтяной дорожный вязкий БНД 90/130. ГОСТ 22245-90 сИЗМ.1. Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ20.НООО37 по** **23.08.2011г.**

**Резервуар: К-13 Взлив,см: 750 Количество,т: 600**

**Дата изготовлении продукта: 20.08.2010**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норма | Фактические значения |
| Глубина проникновения иглы, 0,1 мм:  при 25оС, в пределах | 91- 130 | 120  32 |
| при 0оС, не менее | 28 |
| Температура размягчения по кольцу и шару оС не ниже | 43,0 | 46,0 |
| Растяжимость, см, не менее;  при 25оС , не менее | 65 | 81  4,3 |
| при ОоС , не менее | 4,0 |
| Температура хрупкости, оС , не выше | -17 | -21 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС, не ниже | 230 | 287 |
| Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более | 5,0 | 2,8 |
| Индекс пенетрации , в пределах | -1,00 - 1,00 | -0,25 |
| Россия, . г, Барнаул - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Начальник смены:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Паспорт выдан: 21.08.2010 01:07:59**