СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ………………………………………………………………………………………..

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  ДОРОЖНО – СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Асфальтобетонная смесь

1.1.1 Завод Тальменского ДСУ-9

2  СОСТАВ И СВОЙСТВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ

2.1 Щебень

2.1.1 Прочность

2.1.2 Морозостойкость

2.2 Песок

2.2.1 Технические требования

2.2.2 Характеристика

2.3 Битум

2.3.1 Методы контроля

3 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ

3.1 Основные параметры и типы

3.2 Транспортирование и хранение

3.3 Правила приемки

4 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ…………………………………………………

4.1 Испытания щебня(гравия) из горных пород………………………….

4.1.1 Определение зернового состава………………………………………………

4.1.2 Определение дробимости…………………………………………………..

4.1.3 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм…………………………………………………………………………………

4.2 Испытание битума………………………………………………………………

4.2.1 Определение пенетрации……………………………………………………..

4.2.2 Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару……….

4.3 Формование образцов из асфальтобетонной смеси…………………………

4.4 Испытание образцов…………………………………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики «Производство дорожно-строительных материалов» является:

- подробно изучить дорожно-строительные материалы, используемые в дорожном строительстве;

- изучить технологию производства и способ получения дорожно-строительных материалов;

- по каждому виду дорожно-строительных материалов описать технологический процесс получения с указанием всех технических параметров изготовления и приготовления;

- описать свойства каждого дорожно-строительного материала с приведением показателей свойств и требования соответствия стандартам.

ВВЕДЕНИЕ

Во время летней практики я работал на АБЗ-3 ДСУ-9 техником-лаборантом. Я принимал  участия в таких работах как: формование образцов асфальтобетонной смеси, проведение испытаний данных образцов и других строительных материалов, ведение и заполнение журналов по данным испытаниям.

1 ТЕХНОЛОГИя  ПРОИЗВОДСТВА  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1  Производство асфальтобетонной смеси

Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов [щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или без него] с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

В состав процесса приготовления асфальтобетонной смеси входит просушивание, нагрев и сортировку нагретых материалов (песка и щебня) по сортам, нагрев битума, дозирование песка, щебня, минерального порошка и битума в соответствии с заданным составом смеси, перемешивание всех компонентов смеси.

Оборудование для приготовления смесей классифицируют по выработке в час, по конструктивной компоновке и способу перемешивания.

Первоначально щебень и песок поступают в бункера-питатели  для предварительного дозирования и подачи в сушильный агрегат. Подсушенными и нагретыми их подают наклонным элеватором на сортировочное устройство (грохот). После рассортировки по крупности материал направляют в соответствующие отсеки бункера. Материал, являющийся негабаритным, удаляют. Каждый сорт материала последовательно взвешивают на суммирующем весовом устройстве и загружают в смеситель, в который из дозирующего устройства подает битум. После чего готовую смесь выгружают из смесителя в автомобили-самосвалы и в последующем доставляют на участок, где производятся дорожно-ремонтные работы, или складируется на специальные площадки.

    - Завод Тальменского ДСУ-9.

Рисунок 1 -  Асфальтобетонный завод  Тальменского ДСУ-9 (Тельтомат).

Процесс производства асфальтобетонной смеси управляется при помощи ручного пульта управления (рис 2), который расположен в специальной кабине.  Специальными переключателями контролируется процесс подачи щебёночно-песчанной смеси, битума и минерального порошка в пропорциях, указанных в рецепте асфальтобетонной смеси.

Рисунок 2 - Ручной пульт управления.

Один замес данного завода равен 1тонна. За смену завод способен произвести  500 т/смену асфальтобетонной смеси.

Принцип работы асфальтобетонного завода:

- Готовый щебень и песок загружают в бункеры-питатели.

Рисунок 3 - Загрузка материалов в бункеры-питатели.

- Затем с помощью дозаторов  происходит подача песка и щебня на транспортёрную ленту, по ленте сырьё попадает в сушильный барабан. Рядом с транспортёрной лентой должен находиться рабочий и смотреть, чтобы туда не попали слишком крупный материал.

3.  Сушку и нагрев щебня (гравия), песка производят в сушильном барабане непрерывного действия горячими газами, которые движутся навстречу движения материала при температуре 160 градусов.

- После сушильного барабана сырьё попадает в бункер предварительного дозирования.

- Потом всё это попадает в смеситель. В смесителе происходит смешивание материала и подача битума. Подачу битума производят под давлением до 20кгс/см2 при тонком его распылении.

Строительные материалы складируют на территории завода.

6.  Принцип выдачи продукции

Выдача продукции осуществляется следующим образом: автомобиль-самосвал подъезжает под смеситель и останавливается. Затем смеситель плавно открывается и в кузов машины поступает уже готовая продукция. Загрузившись продукцией, машина  отправляется к участку производства работ с готовой продукцией, или складируется на территории АБЗ в специально отведённом месте.

1.2  Рецепты на приготовления асфальтобетонной смеси

Тип смеси - А.

Потребность материалов на приготовления 1 тонны смеси, кг.

щебень смеси фракции от 5 до 20 мм 	- 	52%

песок из отсевов дробления 0-5 мм	- 	40%

битум нефтяной дорожный вязкий МГО 130/200 	- 	6%

минеральный порошок	- 	2%

Тип смеси - Б:

щебень смеси фракции от 5 до 20 мм 	- 	45%

песок из отсевов дробления 0-5 мм	- 	55%

2  СОСТАВ И СВОЙСТВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ

2.1 Щебень

Для приготовления асфальтобетонной смеси применялся щебень фракцией 5-15 мм. Щебень из плотных горных пород, входящий в состав смеси соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород  для строительных работ Технические условия».

Щебень из горных пород — неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением годных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд. Используется на предприятии АБЗ в качестве заполнителя.

2.1.1 Прочность

Важнейшей характеристикой щебня является его прочность. Прочность щебня и гравия характеризуют маркой, определяемой по дробимости щебня (гравия) при сжатии в цилиндре.

Щебень и гравий, предназначенные для строительства автомобильных дорог, характеризуют маркой по истираемости в полочном барабане.

Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1, а марки по дробимости щебня из изверженных пород — в таблице 2.

Таблица 1

| Марка по дробимости щебня | Потеря массы при испытании щебня, % |  |
| --- | --- | --- |
| из осадочных и метаморфических пород | в сухом состоянии | в насыщенном водой состоянии |
|  | включ. | включ. |
| 1200 | До 11 | До 11 |
| 1000 | Св. 11 до 13 | Св. 11 до 13 |
| 800 | » 13 » 15 | » 13 » 15 |
| 600 | » 15 » 19 | » 15 » 20 |
| 400 | » 19 » 24 | » 20 » 28 |
| 300 | » 24 » 28 | » 28 » 38 |
| 200 | » 28 » 35 | » 38 » 54 |

Таблица 2

| Марка по дробимости щебня | Потери массы при испытании щебня, % |  |
| --- | --- | --- |
| из изверженных пород | из интрузивных пород | из эффузивных пород |
| 1400 | До 12 включ. | До 9 включ. |
| 1200 | Св. 12 до 16 | Св. 9 до 11 |
| 1000 | » 16 » 20 | » 11 » 13 |
| 800 | » 20 » 25 | » 13 » 15 |
| 600 | » 25 » 34 | » 15 » 20 |

Марки по дробимости щебня из грации, и грация должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Марка по дробимости щебня | Потери массы при испытании, % |  |
| --- | --- | --- |
| из гравия и гравия | щебня из гравия | гравия |
| 1000 | До 10 включ. | До 8 включ. |
| 800 | Св. 10 до 14 | Св. 8 до 12 |
| 600 | » 14 » 18 | » 12 » 16 |
| 400 | » 18 » 26 | » 16 » 24 |

Марки по истираемости щебня и гравия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Марка по истираеремости щебня | Потеря массы при испытании, % |  |
| --- | --- | --- |
| и гравия | щебня | гравия |
| И1 | До 25 включ. | До 20 включ. |
| И2 | Св. 25 до 35 | Св. 20 до 30 |
| И3 | » 35 » 45 | » 30 » 40 |
| И4 | » 45 » 60 | » 40 » 50 |

2.1.2 Морозостойкость

Морозостойкость щебня и гравия характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания, при котором потери в процентах по массе щебня и гравия не превышают установленных значений.

Допускается оценивать морозостойкость щебня и гравия по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. При несовпадении марок морозостойкость оценивают по результатам испытания замораживанием и оттаиванием.

Щебень и гравий по морозостойкости подразделяют на следующие марки: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400.

Показатели морозостойкости щебня и гравия при испытании замораживанием и оттаиванием или насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Вид испытания | Марка по морозостойкости щебня и гравия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F15 | F25 | F50 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 |
| Замораживание-оттаивание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число циклов | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| потеря массы после испытания, %, не более | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Насыщение - высушивание в растворе сернокислого натрия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число циклов | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| потеря массы после испытания, % | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |

2.2 Песок

Применяемый песок природный и из отсевов дробления горных пород соответствует требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».

Природный песок — неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.

Дробленый песок — песок с крупностью зерен до 5 мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.

Фракционированный песок — песок, разделенный на две или более фракций с использованием специального оборудования.

Песок из отсевов дробления — неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых и других отраслей промышленности.

2.2.1 Технические требования

Песок должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Песок в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса.

Основные параметры и размеры

В зависимости от зернового состава песок подразделяют на II класса по крупности:

I класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

II класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности, указанным в таблице 6.

Таблица  6

| Группа песка | Модуль крупности Мк |
| --- | --- |
| Очень крупный | Св. 3,5 |
| Повышенной крупности | » 3,0 до 3,5 |
| Крупный | » 2,5 » 3,0 |
| Средний | » 2,0 » 2,5 |
| Мелкий | » 1,5 » 2,0 |
| Очень мелкий | » 1,0 » 1,5 |
| Тонкий | » 0,7 » 1,0 |
| Очень тонкий | До 0,7 |

2.2.2 Характеристика

Песок, который может быть применен в качестве заполнителя для бетонов, должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.

Песок из отсевов дробления горных пород, имеющий истинную плотность зерен более 2,8 г/см3 или содержащий зерна пород и минералов, относимых к вредным компонентам, в количестве, превышающем допустимое их содержание, или содержащий несколько различных вредных компонентов, выпускают для конкретных видов строительных работ по техническим документам, разработанным в установленном порядке и согласованным со специализированными в области коррозии лабораториями.

Допускается поставка смеси природного песка и песка из отсевов дробления при содержании последнего не менее 20 % по массе, при этом количество смеси должно удовлетворять требованиям настоящего стандарта к качеству песков из отсевов дробления.

Предприятие-изготовитель должно сообщать потребителю следующие характеристики, установленные геологической разведкой:

1) минералого-петрографический состав с указанием пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям;

2) содержание органических примесей;

3) пустотность;

4) истинную плотность зерен песка.

Природный песок при обработке раствором гидрооксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси по ГОСТ 8735) не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона.

Песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанавливают область его применения. Песок в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф [1] применяют:

- при Аэфф до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;

- при Аэфф св. 370 до 740 Бк/кг — для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений;

- при Аэфф св. 740 до 1500 Бк/кг — в дорожном строительстве вне населенных пунктов.

При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше.

2.3 Битум

Так же важным компонентом в асфальтобетонной смеси является битум. Использовался нефтяной дорожный битум марки БНД 90/130.

Битум – это жидкий, полутвёрдый (вязкий) или твёрдый  водонерастворимый материал, применяемый в строительстве, преимущественно в дорожном, в качестве вяжущего или гидроизоляционного материала. Битум обладает упруго – вязко – пластическими или вязко – текучими свойствами. Битум представляет собой смесь углеводородов и их неметаллических производных, главным образом кислородных, сернистых и азотистых, полностью (98…100%) растворимых в сероуглероде, хлороформе и бензоле. Битумы получают при промышленной переработке нефти или из природных месторождений асфальтов и битумосодержащих пород. Различают битумы дорожные, кровельные и специальные.

2.3.1 Методы контроля

Пробы вязких дорожных битумов определяют по ГОСТ 2517. Масса объединенной пробы каждой марки битума должна быть не менее 0,5 кг.

Изменение температуры размягчения после прогрева вычисляют как разность температур размягчения, определенных по ГОСТ 11506 до и после испытания на прогрев по ГОСТ 18180.

3 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ

Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов [щебня (гравия) и песка с минеральным порошком или без него] с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

Асфальтобетон — уплотненная асфальтобетонная смесь.

3.1 Основные параметры и типы

Асфальтобетонные смеси (далее — смеси) и асфальтобетоны по виду минеральной составляющей подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные.

Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке подразделяют на:

- горячие, приготавливаемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 120 С;

- холодные, приготавливаемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 5 °С.

Горячие смеси и асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен подразделяют на:

- крупнозернистые с размером зерен 	до 40 мм;

- мелкозернистые 	-                      	до 20 мм;

- песчаные 	-                                               до 5 мм.

Холодные смеси подразделяют на:

-  мелкозернистые

-  песчаные.

Асфальтобетоны из горячих смесей в зависимости от величины остаточной пористости подразделяют на виды:

- высокоплотные   с остаточной пористостью 	от 1,0 до 2,5 %;

- плотные 	- 	                                        св. 2,5 до 5,0 %;

- пористые 	- 	                                        св. 5,0 до 10,0 %;

- высокопористые	-                                              св. 10,0 до 18,0 %.

Асфальтобетоны из холодных смесей должны иметь остаточную пористость свыше 6,0 до 10,0 %.

Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы:

А- 	с содержанием щебня 	св. 50 до 60 %;

Б	- 	                                                  св. 40 до 50 %;

В	- 	                                                  св. 30 до 40 %.

Щебеночные и гравийные холодные смеси и соответствующие им асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы Бх и Вх.

Горячие и холодные песчаные смеси и соответствующие им асфальтобетоны в зависимости от вида песка подразделяют на типы:

Г и Гх — на песках из отсевов дробления, а также на их смесях с природным песком при содержании последнего не более 30 % по массе;

Д и Дх — на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления при содержании последних менее 70 % по массе.

Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют на марки, указанные в таблице 8.

Таблица 8

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Марки |
| --- | --- |
| Горячие: высокоплотные | I |
| плотные типов: А | I, II |
| Б, Г | I, II, III |
| В, Д | II, III |
| пористые и высокопористые | I, II |
| Холодные типов: Бх, Вх | I, II |
| Гх | I, II |
| Дх | II |

3.2 Транспортирование и хранение

Смеси транспортируют к месту укладки автомобилями-самосвалами, сопровождая каждый автомобиль транспортной документацией.

При транспортировании холодных смесей железнодорожным или водным транспортом каждое транспортное средство, направляемое к потребителю, сопровождают документом о качестве.

Холодные смеси хранят в летний период на открытых площадках, в осенне-зимний период — в закрытых складах или под навесом в штабелях.

3.3 Правила приемки

Приемку смесей производят партиями.

- При приемке и отгрузке горячих смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое на одной установке в течение смены, но не более 800 т.

- При приемке холодных смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое заводом в течение одной смены, но не более 200 т.

Если после приемки смесь помещают на склад, то допускается перемешивание ее с другой холодной смесью того же состава.

При отгрузке холодной смеси со склада в автомобили партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое одному потребителю в течение суток.

При отгрузке холодной смеси со склада в железнодорожные или водные транспортные средства партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое в один железнодорожный состав или в одну баржу.

3.   Количество поставляемой смеси определяют по массе. Смесь при отгрузке в вагоны или автомобили взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах. Массу холодной смеси, отгружаемой на суда, определяют по осадке судна.

4.  Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

5.     При приемосдаточных испытаниях смесей отбирают по ГОСТ 12801 одну объединенную пробу партии и определяют:

- температуру отгружаемой смеси при выпуске из смесителя или накопительного бункера;

- зерновой состав минеральной части смеси; водонасыщение — для всех смесей; предел прочности при сжатии при температуре 50 С, 20 °С и водостойкость — для горячих смесей;

- предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, в том числе в водонасыщенном состоянии, и слеживаемость (2 — 3 раза в смену) — для холодных смесей.

Вышеуказанные показатели для холодных смесей определяют до прогрева.

6.   При периодическом контроле качества смесей определяют

- пористость минеральной части; остаточную пористость;

- водостойкость при длительном водонасыщении;

- предел, прочности при сжатии: при температуре 20 °С после прогрева и после длительного водонасыщения для холодных смесей; при температуре О °С — для горячих смесей;

- сцепление битума с минеральной частью смесей;

- сдвигоустойчивость и трещиностойкость при условии наличия этих показателей в проектной документации;

- однородность смесей.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в смесях и асфальтобетоне принимают по максимальной величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых минеральных материалах. Эти данные указывает в документе о качестве предприятие-поставщик.

В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель силами специализированной лаборатории осуществляет входной контроль материалов в соответствии с ГОСТ 30108.

- ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Испытания щебня (гравия) из горных пород.

4.1.1 Определение зернового  состава.

Для испытания используют лабораторную пробу, высушенную до постоянной массы.

Пробу просеивают ручным или механическим способом через набор сит, собранные последовательно в колонку, начиная снизу с сита с отверстиями наименьшего размера, при этом толщина слоя щебня (гравия) на каждом из сит не должна превышать наибольшего размера зерен щебня (гравия).

Продолжительность просеивания должна быть такой, чтобы при контрольном интенсивном ручном встряхивании каждого сита в течение 1 мин через него проходило не более 0,1 % общей массы просеиваемой пробы. При механическом просеивании его продолжительность для применяемого прибора устанавливают в соответствии с указанным выше условием.

При ручном просеивании допускается определять окончание просеивания следующим способом: каждое сито интенсивно трясут над листом бумаги. Просеивание считают законченным, если при этом не наблюдается падение зерен щебня (гравия).

4.1.2 Определение дробимости щебня.

При определении марки щебня (гравия) применяют цилиндр диаметром 150 мм. Для приемочного контроля качества щебня (гравия) фракции от 5 до 1.0 мм и св. 10 до 20 мм допускается применять цилиндр диаметром 75 мм.

Пробу щебня (гравия) насыпают в цилиндр с высоты 50 мм так, чтобы после разравнивания верхний уровень материала примерно на 15 мм не доходил до верхнего края цилиндра. Затем в цилиндр вставляют плунжер так, чтобы плита плунжера была на уровне верхнего края цилиндра. Если верх плиты на плунжере не совпадает с краем цилиндра, то удаляют или добавляют несколько зерен щебня (гравия). После этого цилиндр помещают на нижнюю плиту пресса.

Увеличивая силу нажатия пресса на 1 — 2 кН (100 — 200 кгс) в секунду, доводят ее при испытании щебня (гравия) в цилиндре диаметром 75 мм до 50 кН (5000 кгс), при испытании в цилиндре диаметром 150 мм — до 200 кН (20000 кгс).

После сжатия испытываемую пробу высыпают из цилиндра и взвешивают. Затем ее просеивают в зависимости от размера испытываемой фракции через сито с отверстиями размером:

1,25 мм — для щебня (гравия) размером фракции от 5 до 10 мм;

2,5 мм — 	то же 	 св. 10 до 20 мм;

5,0 мм — 	» 	 св. 20 до 40 мм.

Остаток щебня (гравия) на сите после просеивания взвешивают. При испытании щебня (гравия) в насыщенном водой состоянии навеску на сите тщательно промывают водой и удаляют поверхностную влагу с зерен щебня (гравия) мягкой влажной тканью.

4.1.3 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм.

Из лабораторной пробы от каждой фракции испытываемого щебня (гравия) берут аналитические пробы.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) или игловатой формы определяют отдельно для каждой фракции щебня (гравия).

При наличии в испытываемом щебне (гравии) какой-либо фракции в количестве менее 5 % по массе содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в этой фракции не определяют.

Аналитическую пробу взвешивают и из нее выбирают зерна, толщина которых меньше длины в три раза и более.

Соотношение размеров зерен определяют при помощи передвижного шаблона или штангенциркуля. При использовании шаблона измеряемое зерно вкладывают наибольшим размером между губками, положение шаблона фиксируют стопорным винтом и измеряют размер зерна, затем зерно пропускают наименьшим размером между губками шаблона, установленными на расстоянии в три раза меньшем. Если зерно пройдет между губками, то его относят к зернам пластинчатой или игловатой формы. Зерна пластинчатой и игловатой форм взвешивают.

  - Испытание битума.

4.2.1 Определение пенетрации

Испытуемый образец битума нагревают до подвижного состояния, при наличии влаги его обезвоживают путем нагрева до температуры на 90 °С выше температуры размягчения, но не выше 180 °С (для дорожных битумов - не выше 160 °С) при осторожном перемешивании, избегая местных перегревов. Время нагревания битума при указанных условиях не должно превышать 30 мин.

Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и наливают в две пенетрационные чашки так, чтобы поверхность битума была не более чем на 5 мм ниже верхнего края чашки, и тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха.

Чашку с битумом охлаждают на воздухе при 18-30 °С, предохраняя образец от пыли. Продолжительность охлаждения 60-90 мин при испытании битума с глубиной проникания иглы до 250 и 90-120 мин - с глубиной проникания иглы более 250.

Затем чашки с битумом помещают в баню для термостатирования при заданной температуре испытания.

Время выдерживания чашек в бане высотой 35 мм - 60-90 мин, а чашек высотой 60 мм - 90-120 мин.

После этого пробы битума опускают в специальную чашку электронного пенетрометра и нажимают кнопку «Пуск». Чашка начинает подниматься до соприкосновения иглу с битумом, затем дается отчет времени (5 секунд) при произвольном погружении иглы в битум и, после чего, на цифровом табло выводится показатель пенетрации.

Рисунок 5  - Определение пенетрации битума.

Пенетрацию определяют в трёх разных местах, за окончательный результат принимают среднее значение.

4.2.2 Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

Перед испытанием образец битума, при наличии влаги, обезвоживают осторожным нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше ожидаемой температуры размягчения, но не ниже 120 °С и не выше 180 °С. Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через сито и затем тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха.

Масса пробы битума около 50 г.

Битум наливают с некоторым избытком в два гладких или ступенчатых кольца (для битумов с температурой размягчения свыше 80 °С используют два ступенчатых кольца, которые первоначально подогревают с помощью горелки или электрической плитки до предполагаемой температуры размягчения битума), помещенные на пластинку, покрытую смесью декстрина с глицерином (1:3) или талька с глицерином (1:3), при этом следует избегать образования пузырьков воздуха.

После охлаждения колец с битумом на воздухе в течение 30 мин при (25±10) °С избыток битума гладко срезают нагретым ножом вровень с краями колец.

Для битума с температурой размягчения свыше 110 °С избыток битума срезают после охлаждения на воздухе в течение 5 мин, а затем выдерживают еще 15 мин.

Для битумов с температурой размягчения ниже 30°С кольца с битумом помещают на 30 мин в стакан с водой, температура которой (5±1) °С. Избыток битума срезают нагретым ножом.

Для битумов с температурой размягчения ниже 80 °С.

Кольца с битумом помещают в отверстия верхней пластинки аппарата. В среднее отверстие верхней пластинки вставляют термометр так, чтобы нижняя точка ртутного резервуара была на одном уровне с нижней поверхностью битума в кольцах.

Штатив с испытуемым битумом в кольцах и направляющими накладками помещают в стеклянный стакан (баню), заполненный дистиллированной или свежевскипяченной водой, температура которой (5±1) °С, уровень воды над поверхностью колец не менее 50 мм.

По истечении 15 мин штатив вынимают из бани, на каждое кольцо в центре поверхности битума кладут пинцетом стальной шарик, охлажденный в бане до (5±1) °С, и опускают подвеску обратно в баню, избегая появления пузырьков воздуха на поверхности битума.

Устанавливают баню на нагревательный прибор так, чтобы плоскость колец была строго горизонтальной. Температура воды в бане после первых 3 мин подогрева должна подниматься со скоростью (5±0,5) °С в минуту.

Для обеспечения равномерности нагрева по высоте бани применяют механическую или ручную мешалку.

Для битумов с температурой размягчения свыше 80 °С определение проводят:

- для битумов с температурой размягчения от 80 до 110 °С в баню наливают смесь воды с глицерином (1:2);

- для битумов с температурой размягчения свыше 110 °С в баню наливают глицерин;

- температура выдерживания образцов битума в течение 15 мин в бане, наполненной глицерином с водой или глицерином, должна быть (34±1) °C;

шарик должен быть нагрет в бане до (34±1) °С.

Для каждого кольца и шарика отмечают температуру, при которой выдавливаемый шариком битум коснется нижней пластинки.

Если шарик продавливает битум, то испытание повторяют. Если при повторном испытании продавливание повторяется, то отмечают это в результате.

  - Формование образцов асфальтобетонной смеси.

Физико-механические свойства смесей,асфальтобетонов и укрепленных грунтов определяют на образцах, полученных уплотнением смесей в стальных формах.

Формы для изготовления цилиндрических образцов представляют собой стальные полые цилиндры.Образцы изготавливают путём уплотнения смесей,приготовленных в лабораторных условиях, а также из проб смесей,отобранных на смесительных установках или на участке производства работ.

Температура горячих смесей при изготовлении образцов должна быть 160С.Для этого необходимо смесь поставить в сушильный шкаф, установив температуру равную 160С.Формы и вкладыши нагревают до температуры 90-100С.

Изготавливают образец. Форму со вставленным нижним вкладышем наполняют смесью (700 г). Смесь равномерно распределяют в форме штыкованием ножом, вставляют верхний вкладыш и, прижимая им смесь, устанавливают форму со смесью на нижнюю плиту пресса для уплотнения, при этом нижний вкладыш должен выступать из формы на 1,5-2,0 см.

Затем форму устанавливают на пресс.

Рисунок 6.-Машина для испытания на сжатие.

Верхнюю плиту пресса доводят до соприкосновения с верхним вкладышем и включают электродвигатель пресса. Прилагают нагрузку 32 тонн в течение 5-10 секунд, через 3 мин нагрузку снимают, а образец извлекают из формы  выжимным приспособлением и измеряют его высоту    штангенциркулем по ГОСТ 166 с погрешностью 0,1 мм.

Уплотнение образцов из горячих смесей, содержащих более 50% щебня по массе, следует производить вибрированием с последующим доуплотнением прессованием. При изготовлении образцов формы, нагретые до	 90-100С, наполняют смесью, устанавливают на виброплощадку, плотно укрепляют на ней специальным приспособлением. Вкладыши должны выступать из формы на 2-2,5 см. Смесь в форме вибрируют в течение 3 мин. По окончании вибрации форму с образцом снимают с виброплощадки, устанавливают на плиту пресса для доуплотнения под давлением 16 МПа и выдерживают при этом давлении 3 мин. Затем нагрузку снимают и извлекают образец из формы выжимным  приспособлением.  Измеряют  высоту   образца  штангенциркулем по ГОСТ 166 с погрешностью 0,1 мм.

Образцы из смесей хранят на воздухе в комнатных условиях. Испытывают образцы через сутки.

4.4 Испытание образцов.

Определение средней плотности.

Образцы взвешивают на воздухе.

Рисунок 7 - Электронные весы.

Затем образцы из смесей погружают в сосуд с водой (температура воды 20С) на 30 мин,  таким образом, чтобы уровень воды в сосуде был выше поверхности образцов не менее чем на 2 см.

Рисунок 8.- Сосуд с водой и образцами.

После этого образцы взвешивают в воде, следя за тем, чтобы на образцах не было пузырьков воздуха. После взвешивания в воде образцы обтирают мягкой тканью и вторично взвешивают на воздухе.

Определение водонасыщения.

Сущность метода заключается в определении количества воды, поглощенной образцом при заданном режиме насыщения.

Образцы взвешивают на воздухе, затем помещают в сосуд с водой (температура воды 20С) на 30 минут. Потом образцы взвешивают повторно на воздухе и в воде. После чего образцы устанавливают в вакуумную установку, где создают и поддерживают давление не более 2000 Па в течение 1 ч. Затем давление доводят до атмосферного и образцы выдерживают в том же сосуде с водой с температурой 20С в течение 30 мин. После этого образцы извлекают из сосуда, обтирают мягкой тканью и взвешивают на воздухе.

Рисунок 9.- Вакуумная установка.

Определение предела прочности при сжатии.

Сущность метода заключается в определении нагрузки , необходимой для разрушения образца при заданных условиях.

Готовые образцы термостатируют при заданной температуре 50С.Образцы в воде выдерживают 1 час.

Предел прочности при сжатии образцов определяют на прессах при скорости движения плиты пресса 3,0 мм/мин.

Образец, извлеченный из сосуда для термостатирования, устанавливают в центре нижней плиты пресса, затем опускают верхнюю плиту и останавливают её выше уровня поверхности образца на 1,5-2 мм. Это же может быть достигнуто соответствующим подъёмом нижней плиты пресса. После этого включают электродвигатель пресса и начинают нагружать образец. Для повышения точности определения предела прочности при сжатии рекомендуется использовать шарнирное устройство, состоящее из шарика и двух металлических пластин, которое устанавливают на верхний торец образца, накрытый прокладкой из бумаги.

Рисунок 10.- Испытания образца на сжатие.

Шарнирное устройство обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади торца образца в случае непараллельности оснований образца.

Максимальное показание силоизмерителя принимают за разрушающую нагрузку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пройдя летнюю производственную практики, я получил значительные знания и опыт, связанные с технологией производства строительных материалов, их свойства и применения в дорожном строительстве.

Все поставленные цели и задачи производственной практики были рассмотрены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ