ПАСПОРТ   №___38____

« 25 »__декабря_____ 2009 г.

Наименование и адрес потребителя ______________________________________________

_____________________________________________

Наименование продукции : Щебень  фракции 5-20 мм

Номер партии _________________________________________________________________

Номера вагонов________________________________________________________________

________________________________________________________________

Количество _________________________ вагонов ___________________________тонн

Железнодорожная накладная_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Размер фракции : 5-20 мм.

- Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц: 0.37%

- Марка по механической прочности: 1300

- Морозостойкость: F300

- Насыпная плотность: 1,35 т/м3

- Содержание глины в комках: нет

- Содержание слабых пород: нет

- Удельная радиоактивность: 168+/-20  Бк/кг

- Лещадность: 14,8 (2 группа)

- Зерновой состав:

| 1.25D | # D | (d+D)0.5 | d | 0.5d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | 6.18 | 57.7 | 98.5 | 99.6 |

- Щебень соответствует (не соответствует) требованиям ГОСТ  8267-93

Начальник  лаборатории                                Юнгин В.В.